*Załącznik nr 6 do SIWZ*

Znak sprawy**: FZ–281–12/17**

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Dotyczy zamówienia sektorowego na:

**Dostawę piasku do układów hamulcowych wagonów tramwajowych**

 Znak sprawy**: FZ–281–12/17**

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................

 ...........................................................................

 ……………………………………………………….

Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania jakościowe piasku zgodne
z normą Deutsche Bahn AG BN 918224.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w wymagania przedstawiamy wyniki badań laboratoryjnych wykonane zgodnie ze specyfikacją Kolei Federalnych (Bundesbahnspezifijation) DTL 918224:

- ziarnistość                                                                                 - 0,8 – 1,6 mm

- udział pyłu (ziaren poniżej 0,063 mm)                             - poniżej 0,5 %

- udziału wagowego kwarcu (SiO2)                                       - nie mniej niż 50 %

- stopień twardości                                                                     - nie mniej niż 5 w skali Mohsa

- zawartość wilgoci w stanie suchym                                   - max. 0,2 % wagowo

- ziarna o ostrych krawędziach lub o formach nieregularnych

- pochodzenie – z kopalń piasku, rzek, jezior lub mórz lub miały kamienne ze skał   naturalnych

- bez związków metali i składników o utajonych własnościach hydraulicznych

- bez domieszek iłowych, gliniastych, glebowych, środków wiążących i ciał obcych

............................................, dnia ...................................... ...........................................................................................................................

podpis upełnomocnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy