- Wymagania techniczne i technologiczne:

  - Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy musi zagwarantować dostarczenie każdej zamawianej partii pokrowców z tego samego rodzaju materiału, w jednakowym kolorze, zgodnie ze złożonym wzorem.

  - Oferowany przez Wykonawcę pokrowiec musi być zgodny z opisem i wymaganiami szczegółowymi określonymi poniżej oraz ze wzorcem Zamawiającego (udostępnionym do wglądu).

  - Wykonawca zapewnia, że pokrowiec będący przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy, trwały, wykonany z materiałów dobrej jakości (niekurczliwych, nierozciągliwych, zachowujących trwałość barw), nieuszkodzony, wykończony starannym ściegiem.

- Wymagania szczegółowe dotyczące POKROWCÓW

  - Rodzaj materiału: 100 % bawełna, uciągliwa (elastyczna), drapana od wierzchu.

  - Gramatura materiału: 310g/m2.+/- 10 g/m2

  - Materiał gładki lub w desenie (krata, pasy, nie mogą być kwiaty) w ciemnych kolorach (granat, ciemny popielaty).

  - Pokrowce mają posiadać oznaczenie warunków prania.