## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: **FZ–281–5/17**

Wymagania techniczne i technologiczne:

1. Oferowane przez Wykonawcę wkładki muszą:
	1. posiadać twardość 65 Shore’a;
	2. być zgodne z rysunkiem 3.030 (załącznik nr 5 do SIWZ);
	3. odpowiadać wymaganiom (twardość, tolerancja ugięć) dla „część 2” wg tabeli i wykresu na rysunku 3.030 (załącznik nr 5 do SIWZ);
	4. być sortowane według obciążenia i ugięcia, w partiach po 8 szt. o zbliżonych parametrach w ramach zakresu podanego na rysunku 3.030 (załącznik nr 5 do SIWZ);
	5. być oznakowane w sposób umożliwiający w trakcie eksploatacji identyfikację producenta i datę produkcji (miesiąc, rok - wkładki winny być wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed terminem dostawy);
	6. być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone, nie mogą posiadać wad ukrytych.
2. Zamawiający dopuszcza inny kolor farby niż określony na rysunku 3.030 (załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Wraz z każdą dostawą Wykonawca ma dostarczyć świadectwo jakości wyrobu od producenta, z uwzględnieniem materiału (gumy) oraz protokół badań wkładek, zawierający grupę wymiarową i grupę ugięcia. Dostarczone dokumenty mają potwierdzać spełnianie wymagań określonych na rysunku 3.030 (załącznik nr 5 do SIWZ).