- Wymagania techniczne i technologiczne POKROWCÓW

  - Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy musi zagwarantować dostarczenie każdej zamawianej partii pokrowców z tego samego rodzaju materiału, w jednakowym kolorze, zgodnie ze złożonym wzorem.

  - Oferowany przez Wykonawcę pokrowiec musi być zgodny z opisem i wymaganiami szczegółowymi określonymi poniżej oraz ze wzorcem Zamawiającego (udostępnionym do wglądu).

  - Wykonawca zapewnia, że pokrowiec będący przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy, trwały, wykonany z materiałów dobrej jakości (niekurczliwych, nierozciągliwych, zachowujących trwałość barw), nieuszkodzony, wykończony starannym ściegiem.

- Wymagania szczegółowe dotyczące POKROWCÓW

  - rodzaj materiału: 100 % bawełna, w kolorze ciemny granat, grafit lub ciemny brąz,

  - gramatura materiału: 400 g/mb +/- 30 g/mb, szerokość tkaniny: 150 +/- 4 cm (gramatura na metr bieżący przy szerokości 150 cm).

  - Materiał gładki lub w desenie (krata, pasy, nie mogą być kwiaty) w ciemnych kolorach (granat, ciemny popielaty).

  - Pokrowce mają posiadać oznaczenie warunków prania.

  - Pokrowiec ma być uszyty zgodnie z wzorem Zamawiającego.