Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: LZ-281-142/18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT /ST-1/

1. 	Określenie przedmiotu zamówienia

  - Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

45234126-5 	Roboty związane z liniami tramwajowymi,

34941300-8 	Tory tramwajowe,

34941600-1	Rozjazdy

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem prac remontowych na torowiskach oraz napawania w Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze i Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

ul. Św. Wawrzyńca  13 ,31-060 Kraków

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.    Zakres Robót objętych S T

- Poprawa stanu technicznego torowiska tramwajowego TT

- Napawanie automatem główki szyny lub oporowej

- Wymiana torów i zwrotnic na podkładach drewnianych

- Odbudowa torów z szyn 60Ri i zwrotnic

- Likwidacja pęknięć szyn w torach i rozjazdach metodą spawania elektrycznego

- Poprawa stanu technicznego torowiska tramwajowego TH

- Napawanie automatem główki szyny i oporowej

- Wymiana torów i zwrotnic na podkładach drewnianych

- Wymiana krzyżownic  w rozjazdach

- Wymiana iglic w zwrotnicach

- Likwidacja pęknięć szyn w rozjazdach i torach metodą spawania elektrycznego

- Naprawa nawierzchni w zakresie obrzeży i zasypki z tłucznia

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.4.1. Przekazanie Terenu  budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy(remontu) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami ,  oraz  komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja będzie zawierać :

Przedmiar robót

Specyfikację techniczną

1.4.3. Zgodność Robót z ST

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. Dane określone  w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy (remontu) w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
 i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

# 2.Określenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania 
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

[2] Atest

Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowobadawcze

[3] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[4] Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek

Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat

Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

[7] Dokładność wymiarów

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami  w przedmiarze

[8] Elementy robót

Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[9] Impregnacja

Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia

[10] Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[11] Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[12] Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową

[13] Kosztorys

Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku

[14] Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny przedmiar robót

[15] Kosztorys powykonawczy

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót

[16] Materiały budowlane

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części

[17] Nadzór inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji

[18] Norma zużycia

Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych

[19] Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót

[20] Polska Norma

Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[21] Protokół odbioru robót

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty

[22] Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego

[23] Roboty zabezpieczające

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom

[24] Roboty zanikające

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót

[25] Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca

[26] Zadanie budowlane

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.

[27] Znak bezpieczeństwa

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat

[28] Konstrukcja nawierzchni torowej

układ warstw nawierzchni torowej wraz ze sposobem ich połączenia.

[29] Krzyżownica

część rozjazdu umożliwiająca swobodne przejście w jednym poziomie kół pojazdu szynowego przez miejsce krzyżowania się toków szyn.

[30] Niweleta toru

wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi toru.

[31] Nawierzchnia torowa

warstwa lub zespół  warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od

ruchu pojazdów szynowych i kołowych na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu.

[32] Odwodnienie toru

urządzenie umożliwiające odprowadzenie wód opadowych spływających po torach.

[33] Podkłady

strunobetonowe  elementy ułożone prostopadle do osi toru, mające za zadanie przenoszenie na podsypkę nacisków od kół taboru, przekazywanych przez szyny.

[34] Połączenia elektryczne międzytokowe

po łączenia szyn w jednym przekroju przy pomocy kabla miedziane-go, celem zapewnienia właściwego przepływu prądów powrotnych.

[35] Promień  łuku toru

promień koła poziomego opisanego na punktach za łomu osi toru.

[36] Rozjazd

urządzenie umożliwiające przejazd taboru tramwajowego z jednego toru na drugi.

[37] Rozjazd jednotorowy pojedynczy

rozjazd, w którym od jednego toru odgałęzia się jeden inny tor; składa się z jednej zwrotnicy i jednej krzyżownicy.

[38]  Rozjazd jednotorowy podwójny

rozjazd, w którym od jednego toru odgałęziają się dwa inne tory; składa się z dwóch zwrotnic i trzech krzyżownic.

[39] Rozjazd dwutorowy pojedynczy niepełny

rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęzia się  jeden inny tor; składa się z jednej zwrotnicy i pięciu krzyżownic.

[40] Rozjazd dwutorowy pojedynczy

rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęziają się dwa inne tory; składa się z dwóch zwrotnic i sześciu krzyżownic.

[41] Rozjazd dwutorowy podwójny

rozjazd, w którym od dwóch torów odgałęziają się cztery inne tory; składa się

z czterech zwrotnic i osiemnastu krzyżownic.

[42]Skrzyżowanie torów

przecięcie się dwóch torów w jednym poziomie, bez możliwości przejazdu z jednego

toru na drugi tor.

[43] Styk przediglicowy

miejsce stanowiące połączenie toru z rozjazdem od strony zwrotnicy.

[44] Szyna  –

stalowy element walcowany, składający się z główki, szyjki i stopki, którego zadaniem jest kierowa-nie kół taboru oraz przejmowanie nacisków kół i przekazywanie ich na podkłady.

[45] Szyna rowkowa –

odmiana szyny powstał a przez ukształtowanie główki w postaci litery U, ma zastosowanie w konstrukcji toru wbudowanej w jezdnię.

[46] Szyna przejściowa –

element szynowy służący do połączenia dwóch różnych rodzajów szyn.

[47] Szyny łączące –

elementy szynowe rozjazdu łączące ze sobą zwrotnice z krzyżownicami oraz krzyżownice.

[48] Toki szynowe –

połączone ze sobą pojedyncze szyny stanowią toki szynowe: tok prawy i lewy patrząc w kierunku ruchu po torze.

[49] Tor –

Podstawowy element drogi tramwajowej, służący bezpośrednio do prowadzenia po nim pojazdów szynowych; składa się z dwóch równoległych szyn ułożonych w ustalonej wzajemnej odległości i przytwierdzonych do podpór.

[50] Wypełnienie pasa torowego  –

wypełnienie przestrzeni miedzy szynami stanowiące nawierzchnię dla pojazdów kołowych.

[51] Zwrotnica –

część rozjazdu, która umożliwia przejazd pojazdu szynowego z toru zasadniczego na tor zwrotny.

[52] Mechanizm nastawczy –

mechanizm zapewniający równoczesne przesuwanie obu iglic i docisk do szyny oporowej z określoną siłą.

[53]  Odwodnienie zwrotnicy –

skrzynka odwodnienia montowana przy zwrotnicy w celu odprowadzenia wód opadowych ze zwrotnicy.

3. MATERIAŁY

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , określonym w Ustawie z dnia 16.04.2004.r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 Kwietnia 2004r.) ,wymaganiom przedmiaru robot i ST. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru )Wykonawca zobowiązany przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru .

3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy (remontu), bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Materiałami stosowanymi przy remoncie nawierzchni tramwajowej  są:

•   szyny Ri 60N, poprzeczki torowe,

•   materiał y spawalnicze,

•  akcesoria do mocowania szyn,

•  podkładki ,

•  materiały do uszczelnienia styku główki szyn z nawierzchnią bitumiczną  i kostką,

•   smarownice torowe, skrzynki odwadniające,

•  elektryczne łączniki torowe LgY 1 x 120/750 V

4. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

Do wykonania toru tramwajowego należy użyć następującego sprzętu:

-   automat do napawania kpl wraz z materiałami pomocniczymi drut do napawania itd

-   szlifierek do spoin szynowych,

-   samojezdne szlifierki torowe  do szlifowania korekcyjnego szyn

-  wózek platformowy o ład do 2 t,

-  giętarkę hydrauliczną ,

-  aparaturę do termitowego spawania szyn,

-   aparat spawalniczy do spawania gazowego,

-   żuraw samochodowy do 20t

-  kocioł przewoźny do grzania bitumu,

-  wiertarki elektryczne,

-  ciągnik kołowy o mocy do 63 kW,

-  zespół prądotwórczy trójfazowy.

-  Inny sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót.

Inny sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy (remontu).

Transport elementów torowiska tramwajowego powinien odbywać się w sposób przeciwdziałającym powstaniu uszkodzeń mechanicznych. Podczas transportu szyn tramwajowych powinny być one zabezpieczone przed ewentualnym skrzywieniem, skręceniem itp.

Elementy nawierzchni szynowej musza być  rozładowywane za pomoc ą odpowiednich dźwigów lub suwnic, aby nie dopuści ć do ich trwałej deformacji.

Rozjazdy i ich części muszą by ć odpowiednio składowane, tzn. muszą leżeć na płaskim, twardym podłożu.

Transport zmontowanych przęseł torowych z zakładu montażowego na plac budowy winien odbywać się przy użyciu specjalistycznego sprzętu (samochody – dłużyce, dźwigi samojezdne do rozładunku), w sposób zabezpieczający przęsła i ich elementy przed uszkodzeniem, przesunięciem mocowań szyn, itp.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, oraz poleceniami Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Sprawdzenie materiałów

Należy wykonać przez oględziny zewnętrzne, porównując użyte materiały z odpowiednimi warunkami technicznymi,  oraz atestami.

7.2. Sprawdzenie osi trasy i niwelety

Sprawdzenie punktów charakterystycznych osi trasy i niwelety wykonuje się  odpowiednimi przyrządami. Oś toru nie powinna mieć odchyleń od osi geodezyjnej większych niż 1 cm na

długości 1000 m.

Niweleta toru nie powinna mieć większych odchyleń   niż :

•   dla torowiska wydzielonego ± 0,04 m na 1000 m;

•   dla torowiska wbudowanego ± 0,02 m na 1000 m.

7.3. Sprawdzenie szerokości toru

Sprawdzenie prześwitu w torach toromierzami należy przeprowadzić w miejscach zgodnie z pkt. 7.4 oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych rozjazdów. Szerokość torów nie powinna wykazywać większych odchyle ń niż:

•  odchył ki szerokości toru na prostej ± 2 mm z tym,  że odległości od maksymalnego zwężenia do maksymalnego poszerzenia nie może być mniejsza niż  6 mm,

•  odchył ki szerokości toru na łukach nie mogą przekraczać +4 mm w części  środkowej łuku, na początku i na końcu łuku powinny wynosi ć 0 m, na  łukach nie dopuszcza się zwężenia prześwitu toru.

7.5. Badanie stalowej nawierzchni toru

Polega na sprawdzeniu:

a.  osi toru w charakterystycznych punktach trasy oraz wzrokowo między nimi,

b.  niwelety w punktach charakterystycznych,

c. szerokości toru:

o  na odcinkach prostych co 10 m, a w przypadku stwierdzenia odchyleń co 2 m,

o w punktach charakterystycznych,

o na łukach co 5 m, a w przypadku stwierdzenia odchyleń co 2 m,

d. długości wbudowanych szyn,

e. w przygotowaniu do łączenia elementów toru – prostopadłości płaszczyzn przecięcia do

płaszczyzny stopki szyny – każde przecięcie;

f. promieni szyn na  łukach co 2 m,

g. przechyłki toru na łukach co 5 m,

h. złączy szyn:

o  ustawienia powierzchni tocznych i bocznych szyn,

o prawidłowości wykonania spoin w połączeniach spawanych ,

o  luzów szyn w stykach klasycznych,

o  przylegania stopy szyn do podkładek.

i.   falistości szyn

7.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania złączy spawanych

1.  Powierzchnia toczna i powierzchnie boczne główki szyny w strefie spoiny muszą być oszlifowane do profilu ciągu szynowego, a pozostałe oczyszczone z resztek masy formierskiej i pozbawione nadlewów technologicznych.

2.  Spoina powinna tworzyć jednolite połączenie spawanych końców szyn:

a.  brak wtopienia, braki metalu w spoinie, w obrębie stopki i szyjki pęknięcia idące w głąb spoiny

są wadami dyskwalifikującymi spoinę,

b. pory i pęcherze wychodzące na zewnątrz spoiny, wtrącenia piaskowe i  żużlowe, które w obszarze nadlewu wchodzą w przekrój szyny lub ich głębokość jest większa niż 3,0 mm, a całkowita powierzchnia w nadlewie przekracza 2,0 cm , a w nadlewie stopki 0,5 cm oraz gdy nadlew nie jest ukształtowany zgodnie z zarysem formy są wadami dyskwalifikującymi spoinę,

c.  braki metalu w spoinie do 1,5 cm występujące w główce szyny mogą by ć uzupełnione przez napawanie lub w przypadku braku takiej możliwości wycięte.

7.8. Sprawdzenie prawidłowości wykonania skrzynek odwadniających

•  na sprawności działania – wlanie do rowka szyny około 100 l wody i obserwacji jej odpływu,

7.9. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zalewek przyszynowych

•   sprawdzenie przylegania masy zalewowej do główki szyny,

•   sprawdzenie wymiarów przestrzeni wypełnionej zalewką bitumiczną.

7.10. Sprawdzenie falistości szyn

•  sprawdzenie falistości szyn po szlifowaniu korekcyjnym a przed zwolnieniem toru do ruchu,

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

7.11. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat wykazując że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-     Polską Normą lub europejską

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1  Dokumenty budowy

- Dokumenty wchodzące w skład umowy;

- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilnoprawne;

- Sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

- Protokoły odbioru robót,

h) Korespondencja dotycząca budowy.

9. Kosztorys powykonawczy

9.1. Ogólne zasady kosztorysu powykonawczego

Kosztorys powykonawczy  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ST 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i cenach jednostkowych zawartych w ofercie.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.

10. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10.1. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru Robót końcowy sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Kosztorys powykonawczy

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych – i  pomiary torowe

- Zatwierdzenia materiałów wbudowanych wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych

- Oświadczenie Wykonawcy o substancjach podlegających opłacie za korzystanie ze środowiska

11. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 
z późniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U.Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i karto gra liczne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

- Normy

1.  PN-98/K-92011 "Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania",

2.  PN-98/K-92009 "Komunikacja miejska – Skrajnia budowli – Wymagania",

3. PN-EN-50122-2 "Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących

wywoływanych przez  trakcję elektryczną prądu stałego".

4. - PN-74/E/90081 - Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody miedziane.

5. - PN-E-90090:1996 - Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej.

6. - PN-K-92002 - Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa .Wymagania

7. - PN-K-92001 - Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej  i trolejbusowej

8.- PN-K-92021 - Siec trakcyjna miejska. Symbole graficzne.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy
 o swoich działaniach w tym zakresie. przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.