Wymagania techniczne i technologiczne

- Oferowane klocki hamulcowe muszą być oryginalnymi produktami produkowanymi przez producentów: - FOMAK i/lub COSID (zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę wyborem producenta w formularzu cenowym) i muszą ściśle odpowiadać numerom katalogowym wybranego producenta klocków podanym w pkt I.2 SIWZ.

- O każdej zmianie numerów katalogowych klocków hamulcowych przez producenta Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego.

- Zmiana klocka hamulcowego o danym nr katalogowym w wyniku wycofania go z produkcji i zastąpienia go przez producenta innym o innym numerze katalogowym jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się oferowania zamienników, tj. klocków hamulcowych produkowanych przez innych niż wskazanych w pkt. 1 producentów.

- Wśród surowców używanych do produkcji klocków nie może być składników występujących na liście substancji szkodliwych obowiązującej w Unii Europejskiej (azbest, kadm, ołów).

- Oferowane klocki hamulcowe:

  - muszą posiadać ustabilizowane właściwości cierne i fizykochemiczne, które zapewniają wymagany współczynnik tarcia i właściwe siły hamowania w eksploatowanych wagonach tramwajowych w MPK S.A. Kraków.

  - muszą być odporne na działanie środków zimowego utrzymania ulic.

  - muszą być odporne na uszkodzenia powierzchniowe w wyniku oddziaływania zmian temperatury i wody oraz innych uwarunkowań eksploatacyjnych.

  - muszą być trwale oznaczone znakami producenta, muszą posiadać znak określający dopuszczalne maksymalne zużycie klocków oraz rok produkcji. Strefa zużycia dopuszczalna do głębokości rowków do odprowadzania produktów zużycia okładzina-tarcza hamulcowa.

  - muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone, nie mogą posiadać wad ukrytych oraz muszą być dopuszczone do obrotu handlowego.

  - muszą być pokryte środkiem przyśpieszającym proces docierania klocka.