## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: LZ–281–77/18

Wymagania techniczne i technologiczne

- Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia winny posiadać wszelkie normy i atesty dopuszczające je do obrotu na rynku handlowym, w szczególności:

- taśmy srebrne Ag2Z6 muszą być zgodne z normą PN-70/H-82205 (wg nowego oznaczenia AgH18, zgodnie z normą PN-EN 515)

- spoiwo srebrne L-Ag45 w otulinie musi być zgodne z normą PN-EN 1044:2002

- Taśma srebrna gatunku Ag2Z6 w zakresie składu chemicznego powinna spełniać normę PN-70/H-82205 lub wg nowego oznaczenia AgH18 normę PN-EN 515.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa odbioru dot. pochodzenia surowca do wytworzenia taśm srebrnych oraz świadectwa odbioru jakościowego - każdorazowo przy dostawie.

- Materiały z których jest wykonany przedmiot zamówienia nie zawierają substancji niebezpiecznych, w celu zapobiegania emisji tych substancji do środowiska i ułatwiania prowadzenia recyklingu w przypadku wycofania pojazdów z eksploatacji (Dz.U. 2010 nr 117 poz. 785 z dnia 2010.07.01 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom)